# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

GRUPA ROBÓT  45400000-1

Nazwa inwestycji :

Remont elewacji , docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu , zmiana kolorystyki elewacji  w budynku internatu wraz z częścią mieszkalną , stołówką i łącznikiem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  przy ul.Łuzyckiej 91 w Gryfinie

Inwestor :  Starostwo Powiatowe w Gryfinie

klasa robót  :

CPV : 45421125- 6  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA : SST- 1

CPV : 45410000- 4    TYNKOWANIE : SST- 2

CPV : 45320000-6  IZOLACJA CIEPLNA BUDYNKU : SST – 3

CPV  : 45261410-1 OCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO : SST-4

Autor opracowania : mgr inż. Mirosław Strugarek

Gryfino

maj 2009

# SST- 1  - ROBOTY  ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

# 1.CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1.Nazwa zamówienia.

„Szczegółowa specyfikacja techniczna  SST-1 ”Roboty w zakresie stolarki budowlanej” dotyczy wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej  przewidzianych do wykonania na zadaniu p.n. :  Remont elewacji , docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu , zmiana kolorystyki elewacji  w budynku internatu wraz z częścią mieszkalną , stołówką i łącznikiem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  przy ul.Łuzyckiej 91 w Gryfinie

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robót objętych specyfikacją :

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej z  PCV, profil 5-komorowy , okucia obwiedniowe , szyba o izolacyjności akustycznej 37Db, Umin=1,1 . Szczegóły wyposażenia , wymiarów , konstrukcji – patrz zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pn. „Wymagania ogólne”

2.2. Wymagania szczegółowe.

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacja są :

Stolarka okienna i drzwiowa okna z  profili PCV  lub aluminiowych , szklone szkłem zespolonym, pakiet 4-16-4, wyposażone w okucia obwiedniowe , współczynnik przenikania ciepła dla szyb U=1,1

2.3.Deklaracja zgodności.

Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie  o jakości wyrobów.

2.4. Wymagane certyfikaty i aprobaty

Wykonawca winien przedstawić :

Aprobatę Techniczną na swoje wyroby wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej

Certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną wydany dla poszczególnych swych wyrobów przez Instytut Techniki Budowlanej

Certyfikat Zgodności uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem budowlanym B  dla zastosowanych okuć obwiedniowych wydany przez COBR METALPLAST

Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa dla zastosowanych szyb zespolonych wydany przez Instytut Szkła i Ceramiki

3.0  Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST pn. „Wymagania ogólne”

3.2. Wymagania szczegółowe.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :

- środki transportu do przewozu materiałów wyposażone w specjalistyczne stojaki

- wiertarki i wkrętarki

- drobny sprzęt pomocniczy

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pn. Warunki ogólne „

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST pn. Warunki ogólne”

5.2. Zakres wykonania Robót.

Zakres robót obejmuje :

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej  z PCV

5.3. Szczegółowe wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej

Przed ostatecznym zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na budowie wymiary ościeży okiennych.

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić czy wymiary stolarki pasują do otworów w murze i czy zapewniają odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-20 mm na każdą stronę ramy okiennej.

Po wykonaniu w ramie okiennej  otworów na kołki montażowe  wstawia się ościeżnicę bez skrzydeł w otwór i unieruchamia za pomocą drewnianych klinów. Klinowania dokonujemy wyłącznie na wysokości węzłów czopowych (naroży ościeży). Po ustawieniu ościeżnicy jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione mocujemy ją w otworze. Otwory w murze należy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w ościeżnicy .Należy pamiętać, aby przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych, w przerwę pomiędzy ościeżem a ościeżnicą włożyć klocki dystansowe o grubości przerwy, które zapobiegną wygięciu ościeżnicy. Następną czynnością jaką wykonujemy jest założenie skrzydeł i sprawdzenie poprawności ich działania. W wymagających tego sytuacjach należy dokonać regulacji okuć. Dopuszczalne odchyłki mogą wynosić:

- od pionu i poziomu max. 1 mm na długości 1 m, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości,
- w przypadku przekątnych max. 3 mm,

Montaż ościeżnic należy wykonać za pomocą dybli stalowych lub wkrętów ościeżnicowych. Powyższe łączniki muszą być wkręcone przez całą szerokość ościeżnicy .Winny one przechodzić przez wkładki stalowe znajdujące się w ościeżnicy. Nie dopuszcza się montażu stolarki na kotwy.

Schemat rozstawu wkrętów ościeżnicowych – okno jednoskrzydłowe :

A=150-200mm

B= max 800mm

Schemat rozstawu wkrętów ościeżnicowych – okno dwuskrzydłowe

A=150-200mm

B= max 800mm

Kolejna czynnością jest wypełnienie luzu bocznego pianą montażową. Należy stosować się ściśle do zaleceń producenta pianki. Zaleca się stosowanie niskorozprężnych pian montażowych oraz odpowiednie ich dobranie w zależności od pory roku (letnia lub zimowa pianka). 
Przed piankowaniem należy wcześniej zwilżyć wodą ościeżnicę i ościeże, co w decydujący sposób poprawi przyczepność piany uszczelniającej i właściwe jej pęcznienie.Po wyschnięciu piany jej nadmiar obciąć nożem. Miejsca po obcięciu posmarować płynnym silikonem w celu zaklejenia otwartych porów. Następnie można przystąpić do obróbki glifów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okien przed zabrudzeniem

Po uszczelnieniu pianką należy zamontować osłonki na zawiasy ,odwodnienia i klamki.

Przy montażu zestawu okien (np. okno łączone z drzwiami balkonowymi) należy bezwzględnie pamiętać o ich wzajemnym zespoleniu w min. 3 miejscach. Styk połączenia należy uszczelnić za pomocą silikonu lub specjalnej elastycznej gąbki, a kanały w środku (aby uniknąć powstania mostka termicznego) wypełnić specjalnie dociętymi listwami drewnianymi lub materiałem izolcyjnym (np. styropian, wełna mineralna).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pn. Warunki Ogólne”

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robot z dokumentacją techniczną i wymaganiami SST.

W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów

- kontrola prawidłowości wykonania Robót

- kontrola zgodności wykonania z Polskimi Normami.

Należy przeprowadzić następujące badania :

- osadzenia elementów w otworach – pion , poziom

- poprawności funkcjonowania ruchomych elementów

- poprawności i skuteczności uszczelnień

- ocenę estetyki wykonanych robót

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST pn. „Warunki ogólne”

Jednostką obmiaru jest :

- Dla stolarki okiennej i drzwiowej – m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pn. „Warunki ogólne”

9.   ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pn. „Warunki ogólne”

9.2.Płatności.

Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę ryczałtową ustalona w Umowie.

Cena robót obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- dostawę materiałów

- transport wewnętrzny materiałów

- montaż ościeżnic i skrzydeł okiennych wraz z ich regulacją

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branży architektonicznej , rysunek zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Terminologia.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.

# SST- 2   TYNKOWANIE

# 1.CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1.Nazwa zamówienia.

„Szczegółowa specyfikacja techniczna  SST- 2 „Tynkowanie”  dotyczy wykonania i odbioru robót  tynkarskich przewidzianych do wykonania na zadaniu p.n. : Remont elewacji , docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu , zmiana kolorystyki elewacji  w budynku internatu wraz z częścią mieszkalną , stołówką i łącznikiem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  przy ul.Łuzyckiej 91 w Gryfinie

## 1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robót objętych specyfikacją :

-wykonanie tynków wewnętrznych cem-wap.kat.III + szpachlowanie gipsem szpachlowym

### 1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

- Roboty towarzyszące

-  montaż narożników aluminiowych lub stalowych ocynkowanych na każdym narożniku wypukłym

-  przygotowanie zaprawy tynkarskiej

- Roboty tymczasowe

- montaż i demontaż rusztowań przestawnych

### 1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów do robót tynkarskich

Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST pn. ”Wymagania ogólne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami  Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie wykonywał  roboty zgodnie z przyjętymi normami i instrukcjami producenta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pn.„Warunki ogólne”

2.2. Wymagania szczegółowe.

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacja są :

- gotowa zaprawa tynkarska

- narozniki aluminiowe

- preparaty gruntujące

2.3.Deklaracja zgodności.

Do każdej partii materialu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału , wyniki badań i okres w którym wyprodukowano daną partię materiału.

3.0  Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST pn. „Wymagania ogólne”

3.2. Wymagania szczegółowe.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :

- środki transportu do przewozu materiałów

- betoniarki do przygotowywania zapraw

- rusztowania przestawne „warszawskie”

- drobny sprzęt pomocniczy

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pn. ”Warunki ogólne”

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST pn „Warunki ogólne”

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące tynkarskich

Minimalna grubość tynku – 2 cm. Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót , których późniejsze wykonanie mogłoby spowodować uszkodzenie tynków.

Zaleca się wykonywanie robót w temperaturze od +5ºC do +25ºC i pod warunkiem ,iż w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury poniżej 0ºC. Jeśli temperatura jest wyzsza niż +25ºC należy tynki chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżać wodą przez min.pierwsze trzy dni.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podloże należy oczyścić z kurzu , substancji tłustych , tłustych nastepnie obficie zmyć wodą i zagruntować.

Niewielkie , lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie lub za pomocą cyklinowania , lekko zwilżając wodą powierzchnię przed naprawą.

Dopuszczalne odchylenia tynków :

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej : nie większe niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na 2-metrowej łacie.

-odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pom.do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pom ,wyższych

-odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego : nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni m-dzy przegrodami pionowymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pn. „Warunki ogólne”

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robot z dokumentacją techniczną i wymaganiami SST

W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów

- kontrola prawidłowości wykonania Robót – geometrii i technologii

- kontrola zgodności wykonania z normą.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-01 „Warunki ogólne”

Jednostką obmiaru jest :

- Dla tynków – m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pn.„Warunki ogólne”.

8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

Podstawa do odbioru robót murowych są :

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających

9.   ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pn. „Warunki ogólne”

9.2.Płatności.

Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę ryczałtową ustalona w Umowie.

Cena robót obejmuje :

-dostawę materiałów

-transport wewnętrzny materiałów

-gruntowanie powierzchni ścian

-przygotowanie zaprawy

-wykonanie tynków ościeży w miejscach uszkodzeń

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branży architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych

# SST- 3  ELEWACJA

# 1. Wstęp

# 1.1.Nazwa zamówienia.

Szczegółowa specyfikacja techniczna  SST- 4 Elewacja” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót elewacyjnych  przewidzianych do wykonania na zadaniu pn. :  Remont elewacji , docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu , zmiana kolorystyki elewacji  w budynku internatu wraz z częścią mieszkalną , stołówką i łącznikiem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  przy ul.Łuzyckiej 91 w Gryfinie

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robót :

- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70-040 gr.14cm

- Ocieplenie ścian zewnętrznych – cokoły styropianem  EPS 200-036 gr10 cm

- Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem  wodoodpornym  Hydromax lub polistyren ekstradowany tzw. styrodur  gr.10cm

- Ocieplenie ościeży okiennych styropianem EPS 70-040 gr. min. 2cm

### 1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót  tymczasowych.

- Roboty towarzyszące

Nie występują.

- Roboty tymczasowe

Rusztowania

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST- Wymagania ogólne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami , instrukcjami interesów przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

.2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Warunki ogólne”

2.2. Wymagania szczegółowe.

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacja są :

- tynk mineralny w systemie dociepleń metodą lekka o granulacji 1,5-2,5mm w kolorze zgodnym z projektem

-plyty styropianu samogasnacego  EPS 70-040gr 14cm oraz  EPS 200-036 gr 10cm , a także styropian wodoodporny Hydromax producent Styropol gr.10cm lub Styrodur gr. 10cm.

-zaprawa klejowa – mineralna ,modyfikowana polimerami spełniająca poniższe warunki :

przyczepnośc do podloza betonowego >0,720N/mm2

przyczepnośc do powierzchni styropianu FS15 >0,100N/mm2

wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) >2,800N/mm2

wytrzymałość na ściskanie(po 28 dniach) >6,900N/mm2

współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej μ <35

-masa zbrojeniowa –do zatapiania siatki zbrojeniowej spelniajaca poniższe warunki :

przyczepnośc do podłoża betonowego>1,300N/mm2

przyczepnośc do styropianu  >0,100N.mm2

-siatka zbrojeniowa z włókna szklanego spelniajaca poniższe warunki :

ciężar powierzchniowy 155g/m2

wytrzymałość na zrywanie osnowy >1,75 kN/5cm

wydłużanie przy zerwaniu :osnowa >3,5%, watek >3,5%.

-listwy narożnikowe aluminiowe

-łaczniki mechaniczne do mocowania plyt styropianowych L=25cm

2.3.Deklaracja zgodności.

Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału , zastosowane składniki wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań , okres w którym wyprodukowano daną partię materiału.

3.0  Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”

3.2. Wymagania szczegółowe.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :

- środki transportu do przewozu materiałów

- mieszarki do mieszania zapraw

- rusztowania

-drobny sprzęt pomocniczy

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ”Warunki ogólne „

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST„Warunki ogólne”

5.2. Zakres wykonania Robót.

W zakres robót wychodzi wykonanie

-wykonanie ocieplenia ścian Ip metodą lekka mokrą

5.3. Szczegółowe wymagania

Technologia

# PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże, na którym będzie mocowany system ATLAS STOPTER musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, kamienia naturalnego, pustaków betonowych i żużlobetonowych, itp. - także jeśli są otynkowane nie osypującym się tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub obłożone dobrze przylegającą, nie szkliwioną wykładziną ceramiczną. Podłożami nienośnymi, do których nie można przyklejać ocieplenia klejami mineralnymi są np. ściany drewniane lub drewnopochodne, ściany obłożone wykładzinami z tworzyw sztucznych (np. siding) ściany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podłoża metalowe.

Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zalecamy stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.

# PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS STOPTER K-10. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni.

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach .Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.

# KOŁKOWANIE STYROPIANU

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

# PRACE DODATKOWE

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji. 
Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny.

# WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju ATLAS STOPTER K-20, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania styropianu.

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.

WARUNKI ODBIORU ROBÓT

| l.p. | rodzaj badanej czynności | częstotliwość badań | dopuszczalne odchyłki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sprawdzenie prawidłowosci wykonania powierzchni i krawędzi | jeden raz na każde 100m2 | odchylenia nie więcej niż 2mm w ilości 2 na całej długości łat |
| 2 | odchylenie płaszczyzny ściany od kierunku pionowym | jeden raz na 100m2 powierzchni ściany | nie więcej niż 1,5mm na 1 m |
| 3 | odchylenie płaszczyzny ściany od kierunku poziomym | jeden raz na 100m2 powierzchni ściany | nie więcej niż 2mm na 1 m |

TYNKOWANIE (WG CPV 45324000-4)

# WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO ATLAS CERPLAST

Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. ATLAS CERPLAST może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków

# NAKŁADANIE TYNKÓW SZLACHETNYCH ATLAS CERMIT

Wyprawami w systemie dociepleń ATLAS STOPTER są cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się one sposobem przygotowania materiału do pracy.

Tynki polimerowe ATLAS CERMIT N i R są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości.

Tynki mineralne ATLAS CERMIT SN i DR są produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie materiału polega na wsypaniu całej zawartości worka do odmierzonej, każdorazowo tej samej ilości wody (około 5-5,2l) i dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiał jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych przebiegają jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.

Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji.

WARUNKI ODBIORU ROBÓT:

| l.p. | rodzaj badanej czynności | częstotliwość badań | dopuszczalne odchyłki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi | jeden raz na każde 100m2 | odchylenia nie więcej niż 2mm w ilości 2 na całej długości łat |
| 2 | odchylenie płaszczyzny ściany od kierunku pionowym | jeden raz na 100m2 powierzchni ściany | nie więcej niż 1,5mm na 1 m |
| 3 | odchylenie płaszczyzny ściany od kierunku poziomym | jeden raz na 100m2 powierzchni ściany | nie więcej niż 2mm na 1 m |

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 „Warunki ogólne”

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robot z dokumentacją techniczną i wymaganiami SST-05.5

W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów

- kontrola prawidłowości wykonania Robót – geometrii i technologii

- kontrola zgodności wykonania z normą.

Należy przeprowadzić następujące badania :

- przygotowania podłoża pod warstwy wyrównawcze

- połączenia okładzin z podłożem

- odchylenia od poziomu płaszczyzny posadzki

- jednolitości barwy wymiarów wzoru okładziny na całej powierzchni

-dopasowania okładziny na styku z innymi elementami

-odchylenia powierzchni od płaszczyzny sprawdzane łatą o długości 2 m nie powinny być > niż 3 mm na całej  długości łaty

- odchylenie przebiegu i wypełnienia spoin : nie więcej niż 1 mm

- grubości warstwy kleju: nie więcej niż określona przez producenta

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”

Jednostką obmiaru jest :

- Dla dociepleń   – m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”.

8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

9.   ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki ogólne”

9.2.Płatności.

Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-05.5

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów oraz cene ryczałtową ustalona w Umowie.

Cena robót obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawę materiałów

-transport wewnętrzny materiałów

-przygotowanie podłoża

-wykonanie ocieplenia zgodnie z zasadami systemu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branży architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2.  PN -91/B-02020 Ochrona cieplna budynków .Wymagania i obliczenia.

3.  PN-90/B-02867 Klasyfikacja ogniowa

4. DIN EN 1062-1 materiały powlekające oraz systemy powlekania

podłoży mineralnych i betonu na zewnatrz.

5. PN-B-04620-Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

6.PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe (PS-E)

7.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych.

# SST- 4  OCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

OCIEPLENIE STROPODACHU

NR SST CPV 45261410-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania ocieplenia stropodachu związanego z realizacją projektu : Remont elewacji , docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu , zmiana kolorystyki elewacji  w budynku internatu wraz z częścią mieszkalną , stołówką i łącznikiem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  przy ul.Łużyckiej 91 w Gryfinie

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ocieplenia stropodachu. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem nizej wymienionych robót : wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem celulozowym Ekofiber o gr. 18 cm.

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z  art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty

ogólnobudowlane.  MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.

Do wykonania ocieplenia należy użyć następujących materiałów: granulat celulozowy Ekofiber o gr. 18 cm.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i  wyładunku materiałów.

Do ułożenia warstwy granulatu Ekofiber użyć agregatu wdmuchującego, węża przesyłowego,

specjalnej końcówki natryskowej.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego, do transportu pionowego należy użyć żurawia przenośnego oraz transportu przewidzianego do tych robót i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji termicznej stropodachu..

Zastosowany materiał termoizolacyjny EKOFIBER powinien posiadać wszystkie wymagane Prawem Budowlanym  dokumenty dopuszczające go do stosowania w budownictwie na terenie Polski:

- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT - 15 - 2021/2001,

- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny B - 1026/95,

- Klasyfikacja Ogniowa Instytutu Techniki Budowlanej NP - 975/01/AK,

- Orzeczenie Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 061/BM/97.

Prace ocieplające należy prowadzić zgodnie z instrukcją licencjonowanych wykonawców.

Przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachów należy wykonać nowe otwory wentylacyjne.

Wykonać otwór w połaci dachu, aby stworzyć dostęp do wdmuchiwania izolacji do przestrzeni międzystropowej. Aby umożliwić komunikację między segmentami należy wykonać przekucia w ściankach ażurowych.

Sprawdzić stan stropów i ewentualnie usunąć zanieczyszczenia i śmieci. Usypać równomierną warstwę materiału izolacyjnego powiększoną o 15%. Zamurować przekucia w ściankach ażurowych i uzupełnienie otworu w dachu.

Do ułożenia materiału izolacyjnego należy zastosować metodę suchą: rozdrobniony materiał izolacyjny mieszany z powietrzem w agregacie, podawany wężem przesyłem powietrznym w przygotowaną przestrzeń stropową. Izolację można wykonywać prosto z samochodu.

Przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003) Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z  dnia 16.10.2003r) · Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionychprzy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem ocieplenia powinna być przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.

Kontrola wykonania termoizolacji stropodachu polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane zgodnie z zaleceniami producenta „Ekofiber" oraz grubości ułożonej warstwy.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót polegających na wykonaniu ocieplenia należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,

- Dziennik budowy,

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia).

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

ogólne". Jednostką obmiarową jest 1 m3 ocieplenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania

ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane.

MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)

· Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

(Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 30 września 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy

(Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

· Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

Ekofiber posiada:

- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT - 15 - 2021/2001,

- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny B - 1026/95,

- Klasyfikacja Ogniowa Instytutu Techniki Budowlanej NP - 975/01/AK,

- Orzeczenie Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 061/BM/97.

11. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym, Oferent powinien przewidzieć utrudnienie wynikłe z ruchu mieszkańców i użytkowników  , należy rozważyć również możliwość wykonywania niektórych prac w różnych godzinach jak również ograniczeń czasowych wykonywania niektórych rodzaju robót.

Szczegółowy zakres prac wynika z założeń ogólnych do katalogów na podstawie, których opracowano przedmiar robót.

Opracował : mgr inż. Mirosław Strugarek

Gryfino

maj 2009