BRANŻOWY  ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY

BUDOWNICTWA  DROGOWEGO  I  MOSTOWEGO  Sp. z o.o.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01d

WZMOCNIENIE  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO

METODĄ  WIBROWYMIANY  GRUNTU

(KOLUMNAMI  Z  KRUSZYWA)

Warszawa 2004

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego Sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul. Mińska 65, tel. (0-22) 331-79-45,  871-87-90,  fax (0-22) 331-79-46

www.drogowa.strefa.pl

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna służy jako podstawa sporządzania szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach.

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 31 października 2004 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3

2. materiały	4

3. sprzęt	4

4. transport	5

5. wykonanie robót	5

6. kontrola jakości robót	8

7. obmiar robót	10

8. odbiór robót	10

9. podstawa płatności	10

10. przepisy związane	11

ZAŁĄCZNIK	12

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |
| GDDP | - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego metodą wibrowymiany gruntu przez formowanie kolumn z kamienia lub żwiru.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia podłoża gruntowego metodą wibrowymiany gruntu, polegającej na formowaniu przez wibrator otworów w gruncie, w które poprzez rurę wibratora podaje się kruszywo. Tworzące się kolumny z kruszywa, wzmacniające podłoże, zaleca się stosować w miękkoplastycznych gruntach spoistych, namułach lub aluwiach. Metodę można stosować przy głębokości zabiegu do 10 m (wyjątkowo do 20 m).

## 1.4. Określenia podstawowe

- Wzmocnienie podłoża - trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości zwiększających jego nośność, przyspieszających osiadanie oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ czynników atmosferycznych.

- Wibrowymiana gruntu - wzmocnienie słabego podłoża kolumnami z kamienia lub żwiru, „zbrojącymi” i drenującymi grunt, formowanymi przez wibrator.

- Kolumny z kruszywa wzmacniające słabe podłoże -„słupy” formowane w podłożu przez wibrator wgłębny, który za pomocą rury podaje kruszywo do wykonanego otworu.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

## 2.2. Materiały do wykonania  robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania kolumn z kruszywa powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

- Stosowane materiały

Przy wzmacnianiu słabego podłoża metodą wibrowymiany gruntu można stosować, w procesie wymiany słabego gruntu na kolumny z kruszywa, następujące materiały:

- materiały kamienne z kruszywa łamanego, jak tłuczeń, grys, kliniec,

- kruszywa naturalne, jak żwir lub mieszanka z kruszywa naturalnego,

- inne materiały, jak kruszywa sztuczne, kruszywa i materiały z recyklingu, geosiatki itp., pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej.

- Materiały kamienne powinny odpowiadać wymaganiom dla kruszyw stosowanych w drogownictwie, powinny być trwałe i odporne na kontakty z gruntem. Uziarnienie materiału kamiennego powinno być dostosowane do rodzaju sprzętu i wymiarów otworów w gruncie.

- Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

- Geosyntetyki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-02.03.01c [4]. Właściwości innych materiałów powinny być określone indywidualnie i zaakceptowane przez Inżyniera.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

- Przy wykonywaniu wzmocnienia i stabilizacji podłoża gruntowego metodą formowania kolumn Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót:

- wibratora wgłębnego z rurą do rdzeniowego podawania kruszywa,

- dźwigu lub żurawia,

- pompy, sprężarki,

- ew. sprzętu do robót ziemnych, jak walców, zagęszczarek, płyt wibracyjnych itp.

Zaleca się aby sprzęt do formowania kolumn w podłożu gruntowym był wyposażony w urządzenie rejestrujące parametry procesu wykonywania robót. Otrzymywany wydruk stanowi metrykę kolumny.

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej lub instrukcji producenta i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Materiały kamienne (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem

Geosyntetyki powinny być transportowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-02.03.01c [4].

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

## 5.2. Zasady wykonywania robót

Konstrukcja i sposób wykonania robót  powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku 1.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie elementów wzmacniających podłoże w postaci kolumn kamiennych lub żwirowych,

- ew. wykonanie warstwy wyrównawczej w poziomie głowic kolumn,

- ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu,

- roboty wykończeniowe.

## 5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację terenu robót,

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń, bloki skalne, kamienie, itd.,

- oznaczyć miejsca formowania kolumn,

- wykonać prace udostępniające teren robót.

- Do prac udostępniających teren robót mogą należeć: doprowadzenie dróg i wyrównanie terenu. Na gruntach bagnistych teren budowy należy przygotować tak, aby był możliwy wjazd maszyn i pojazdów, np. przez wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego (ew. układanego na warstwie z geosyntetyków). Po umożliwieniu wjazdu maszyn można przystąpić do makroniwelacji terenu, w ramach której należy zapewnić sprawne odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadkach niezbędnych, należy przewidzieć wcześniejsze osuszenie lub odwodnienie terenu.

- Przy robotach przygotowawczych zaleca się korzystanie w zakresie niezbędnym do zakresu zadań z:

- OST D-01.00.00 [2], przy robotach geodezyjnych, usunięciu przeszkód i rozbiórce obiektów,

- OST D-02.00.00 [3], przy robotach ziemnych,

- OST D-02.03.01c [4], przy układaniu geosyntetyków.

## 5.4. Roboty metodą wibrowymiany gruntu

- W metodzie wibrowymiany stosuje się zwykle wibrator wgłębny zaakceptowany przez Inżyniera, z rurą do rdzeniowego podawania kruszywa do dna otworu. Aby uniknąć rozpłukiwania podłoża wibrator jest zagłębiany bez tłoczenia wody, a przy wyciąganiu tłoczy się sprężone powietrze, co zapobiega zasysaniu się wibratora w otworze. Zagłębianie może być wspomagane przez dodatkowy nacisk maszyny (dźwig lub żuraw). Po uzyskaniu wymaganej głębokości wibrator jest wyciągany ruchem posuwisto-zwrotnym („krokiem pielgrzyma”) z jednoczesnym wysypywaniem porcji kruszywa. Ruchy wibratora w dół rozpychają i zagęszczają kruszywo.

- Podczas formowania w słabym podłożu kolumn z kruszywa, kamienie są wciskane w otaczający grunt wzmacniając go, a duża przepuszczalność kolumny pozwala na szybki odpływ wyciskanej z gruntu wody i zmniejszenie ciśnienia porowego. Wytworzenie w podłożu stosunkowo sztywnych kolumn powoduje zmniejszenie jego ściśliwości i osiadań oraz przyspieszenie konsolidacji.

- Drgania gruntu wywołane przez wibrator mogą spowodować chwilowe upłynnienie gruntów spoistych o właściwościach tiksotropowych i dużej właściwości strukturalnej. Czynnik ten należy mieć na uwadze przy stosowaniu kolumn jako elementów stabilizujących osuwiska itp. Wskutek wtłaczania kruszywa powierzchnia terenu może się podnieść, co pociąga dodatkowy koszt wywozu nadmiaru gruntu.

- Kolumny zachowują się jak podatne słupy. Pod obciążeniem osiowym osiadają i odkształcają się poprzecznie - „pęcznieją”, wzbudzając odpór otaczającego słabego gruntu, który przeciwdziała nadmiernym odkształceniom. Kolumny mogą być formowane w gruncie o wystarczającej wytrzymałości. W gruntach bardzo słabych (orientacyjnie o wytrzymałości cu < 15 kPa, np. w silnie nawodnionych torfach) opór boczny jest zbyt mały, by uformować kolumnę, a wprowadzony materiał rozpływa się i miesza ze słabym gruntem, nie zapewniając sztywności osiowej kolumny. W takich warunkach stosuje się inne metody wzmacniania podłoża.

- Naciski pionowe są przejmowane przez kolumny i przez grunt pomiędzy nimi - proporcjonalnie do stosunku ich powierzchni i sztywności. Typowe obciążenie przejmowane przez kolumnę wynosi 250 do 300 kN. Pod długotrwałym obciążeniem następuje konsolidacja gruntu spoistego i redystrybucja nacisków, czemu towarzyszy pewne dodatkowe osiadanie. W celu przyspieszenia mobilizacji oporów gruntu i ograniczenia późniejszych osiadań, stosuje się zwykle okresowe wstępne przeciążenie wzmocnionego podłoża nadkładem gruntu. Duża przepuszczalność kolumn przyspiesza konsolidację obciążonego  podłoża.

- Po zakończeniu formowania kolumny, zaleca się dokonać zagęszczenie powierzchniowe (zagęszczającą płytą wibracyjną, ubijarką itp.) w celu skomprymowania materiału kamiennego w kolumnie.

- Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w celu przekazania obciążeń z nasypu na głowice kolumn, można wykonać warstwę z kruszywa według ustaleń punktu 5.5. Warstwa ta może być uzbrojona geosiatką lub innym materiałem geosyntetycznym.

- W przypadku znacznych lub kosztownych robót zaleca się, po akceptacji Inżyniera, wykonanie nasypu próbnego oraz obserwację jego zachowania, zwłaszcza przebiegu osiadań w czasie i zmian wytrzymałości gruntu w podłożu.

## 5.5. Warstwa wyrównawcza

- Jeśli przewidziano wykonanie warstwy wyrównawczej (rozdzielczej) pomiędzy wzmocnionym podłożem a nasypem drogi, to powinna być ona zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej lub poniższymi wskazaniami.

- Zadaniem warstwy jest równomierne rozłożenie obciążenia nasypu na podłoże wzmocnione kolumnami. Warstwa spełnia również rolę drenażu poziomego.

- Warstwa wyrównawcza może mieć grubość 50 cm. Może składać się z pospółki ułożonej w dwóch warstwach: dolnej grubości 20 cm i górnej grubości 30 cm. Pomiędzy warstwami można ułożyć geosiatkę o wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne około 70 kN/m i rozciąganie poprzeczne około 60 kN/m.

- Warstwę dolną układa się i zagęszcza na powierzchni wyrównanej po wykonaniu kolumn. Na warstwie dolnej układa się pasma geosiatki w kierunku poprzecznym do osi drogi. Sąsiednie pasma można połączyć na zakłady szerokości 50 cm. Górną warstwę układa się na geosiatce i zagęszcza się.

- Przy układaniu geosiatki można korzystać z zaleceń podanych w OST D-02.03.01c [4].

## 5.6. Profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu

- Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to warstwę wyrównawczą lub teren poddany wzmocnieniu metodą formowania kolumn należy wyprofilować i zagęścić.

- Po usunięciu z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż  projektowane rzędne podłoża. Jeśli występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, to należy spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania dokumentacji projektowej, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

- Do profilowania podłoża można stosować równiarki lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

- Po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które zaleca się wykonać walcami wibracyjnymi lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

## 5.7. Roboty wykończeniowe

- Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, przed wykonaniem wzmocnienia podłoża, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników itp.,

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2.

- Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1.

- Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową | 1 raz | Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 2 | Sprawdzenie wykonania usunięcia przeszkód na miejscu robót | 1 raz | Wg pktu 5 |
| 3 | Wytyczenie miejsc wykonania kolumn wzmacniających podłoże | Ocena ciągła | Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 4 | Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego przez formowanie kolumn | Ocena ciągła | Wg pktu 5 i 6 |
| 5 | Ew. wykonanie warstwy wyrównawczej | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |
| 6 | Ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |
| 7 | Wykonanie robót wykończeniowych | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |

## 6.4. Badania kontrolne przy wzmocnieniu podłoża kolumnami

Badania kontrolne kolumn obejmują sprawdzenie:

- rozmieszczenia kolumn,

- wskazań przyrządów pomiarowych wibratora (np. natężenia prądu lub ciśnienia w układzie hydraulicznym),

- objętości materiału (kruszywa kamiennego) wprowadzonego do otworów,

- ewentualne pomiary geodezyjne zmian wysokości terenu w miejscu robót.

- Urządzenia do formowania kolumn (wibratory) powinny być wyposażone w automatyczne rejestratory zużycia energii i zagłębiania w grunt - w funkcji czasu. Zapisy automatycznych rejestratorów stanowią jednocześnie metryki wykonania wzmocnienia podłoża.

- Badania odbiorcze mogą obejmować próbne obciążenia wykonanych kolumn lub fundamentu opartego na kolumnie (kolumnach) i na gruncie, w celu określenia ich sztywności (podatności) i nośności. Wyjątkowo, można również wykonać badania obciążenia poziomego kolumn.

- Badania odbiorcze polegają na wykonaniu:

- sprawdzenia metryk (zapisów automatycznych rejestratorów urządzeń do formowania kolumn),

- ewentualnych pomiarów wytrzymałości wzmocnionego gruntu,

- wyjątkowo - próbnych obciążeń gruntu.

- Wymagana dokładność usytuowania kolumn powinna wynosić w zasadzie 20 cm.

- Przy wykonywaniu badań kontrolnych i odbiorczych zaleca się korzystać z:

- OST D-02.00.00 [3], w zakresie kontroli jakości robót ziemnych,

- instrukcji badań podłoża gruntowego [6].

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoża.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

## Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie kolumn wzmacniających podłoże,

- ew. profilowanie podłoża.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoża gruntowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie wzmocnienia podłoża metodą formowania kolumn z kruszywa według wymagań specyfikacji technicznej,

- ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu,

- roboty wykończeniowe,

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze |
| 3. | D-02.00.00 | Roboty ziemne |
| 4. | D-02.03.01c | Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym |

## 10.2. Inne dokumenty

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP - IBDiM, Warszawa 2002

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP - IBDiM, Warszawa 1998

# ZAŁĄCZNIK 1

ZASADY   WIBROWYMIANY   GRUNTÓW  (wg [5])

## 1.1. Zastosowanie

Wibrowymiana gruntu polega na zastąpieniu słabego podłoża kolumnami formowanymi z kruszywa kamiennego w celu zwiększenia nośności słabego podłoża oraz zmniejszenia osiadań, a także ich przyspieszenia. Wibrowymianę gruntu stosuje się głównie w miękkoplastycznych glinach i iłach, także z przewarstwieniami torfu, gytii lub namułu o niewielkiej grubości.

Wykonywane kolumny mają zwykle średnicę 0,5¸0,8 m.

## 1.2. Badania wymagane do ustalenia przydatności metody wibrowymiany gruntów

Przy ocenie gruntów w zakresie przydatności ich do wibrowymiany potrzebne jest zbadanie budowy geologicznej i właściwości geotechnicznych podłoża, w szczególności wszystkich warstw bardzo ściśliwych oraz dokładne rozpoznanie poziomu stropu podłoża nośnego. W badaniach laboratoryjnych celowe jest oznaczenie: składu granulometrycznego i granic konsystencji wg PN-88/B-04481, zawartości części organicznych, stopnia rozkładu torfu wg skali von Posta, gęstości objętościowej i właściwej oraz wilgotności naturalnej. Właściwości mechaniczne określa się z badań trójosiowych próbek NNS (spójność i kąt tarcia wewnętrznego, ewentualnie odkształcalność w warunkach „bez odpływu” i „z odpływem”) oraz edometrycznych (moduł ściśliwości) w zakresie przewidywanych obciążeń podłoża.

W badaniach terenowych wyznacza się wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu t¦ i wrażliwość gruntu (sondą obrotową VT) oraz moduł odkształcalności E0 (np. świdrem talerzowym). Do szybkiego głębokiego rozpoznania zalecana jest sonda wciskana (CPT), która pozwala oszacować wytrzymałość i ściśliwość gruntu.

## 1.3. Formowanie kolumn z kruszywa

Proces formowania kolumn z kruszywa kamiennego metodą wibrowymiany przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Formowanie kolumny z kruszywa kamiennego metodą wibrowymiany

a - zagłębianie wibratora i formowanie otworu, b - dodawanie i zagęszczanie kruszywa, formowanie kolumny, c - zagęszczanie powierzchniowe po wykonaniu kolumny